**Bauvorhaben:**

**Empfohlener Fußboden: AgBB-geprüfter, verformungsfrei erhärtender Schnellestrich CT-C35-F5-SW1 (SW1 = schwindarm) auf Dämmschicht, schwind- und spannungsarm aus ternärem Vollbindemittel THERMORAPID® CLASSIC Schnellzement**

**Hinweis**: Die in unserem LV enthaltenen Angaben sind aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen erstellt. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die aufgeführten Texte sind lediglich Vorschläge für die Ausschreibung und ersetzen nicht die planerische Verantwortung von Architekten und Statikern! Die beschriebenen Arbeitsfolgen können nicht bei jedem individuellen Bauvorhaben zur Anwendung kommen. Der Einsatz der Produkte muss grundsätzlich auf die örtlichen und technischen Gegebenheiten des Einzelfalls abgestimmt werden.

 Die Arbeiten sind gemäß Produktinformationen der
Chemotechnik Abstatt GmbH, 74230 Abstatt,
Tel. 07062 / 95 42-0, Telefax 07062 / 64 547,

unter Beachtung der einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik auszuführen.

**Untergrund**: Der tragende Untergrund muss zur Aufnahme des schwimmenden Estrichs ausreichend trocken sein und eine ebene Oberfläche aufweisen. Er darf keine punktförmigen Erhebungen, Rohrleitungen o. ä. aufweisen, die zu Schallbrücken und/oder Schwankungen in der Estrichdicke führen können. Die Toleranzen der Ebenheit, Höhenlage und Neigung des tragenden Untergrunds müssen DIN 18202 entsprechen.

**Untergrundüberprüfung:** Die ordnungsgemäße Untergrundbeschaffenheit ist vor Verlegebeginn vom Auftragnehmer zu überprüfen.

**Abdichtung:** Ggf. erforderliche Maßnahmen zur Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit sind vom Planer festzulegen.

**Dämmschicht:** Liefern und Verlegen von Dämmschicht aus Dämmstoffen gem. DIN 18560-2, Abschnitt 3.3 nach Planervorgaben.

 Wärmedämmung: Bezeichnung ...................................

 Dicke: ...................................

 Trittschalldämmung: Bezeichnung ...................................

 Dicke: ...................................

 .................. m² Einzel .................. Gesamt: ..................

**Randfugen:** Liefern und Verlegen ausreichend dimensionierter Randstreifen an allen aufgehenden Bauteilen (z. B. Wände, Türzargen, Rohrleitungen etc.) zur Ausbildung ordnungsgemäßer Randfugen und zur Vermeidung von Schallbrücken.

 .................. lfm Einzel .................. Gesamt: ..................

**Abdeckung:** Liefern und Verlegen von PE-Folie für Abdeckung und Schutz der Dämmschicht. Stoßüberlappung mind. 80 mm. Abdeckung an den Rändern bis zur Oberkante des Randstreifens hochziehen.

 .................. m² Einzel .................. Gesamt: ..................

**Estrich:** ….. mm dicken, schwind- und spannungsarm erhärtenden sowie früh nutz- und belegbaren Schnellestrich CT-C35-F5-SW1 aus ternärem Vollbindemittel [**THERMORAPID® CLASSIC** **Schnellzement**](http://www.chemotechnik.de/fileadmin/content/download/produktinformationen/estrich-schnellzement-thermorapid-classic_pi.pdf)gemäß Produktinformation herstellen und verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gem. DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3, einbauen. Oberfläche abreiben und glätten.

 Richtrezeptur (Erstprüfung empfohlen):
[**THERMORAPID® CLASSIC Schnellzement**](http://www.chemotechnik.de/fileadmin/content/download/produktinformationen/estrich-schnellzement-thermorapid-classic_pi.pdf) 75 kg
Kiessand 0/8 mm (Sieblinienbereich A/B 8) 300 kg

 Wasser-Bindemittel-Wert ≤ 0,45

 Anforderungen

 -Gesundheitsschutz & Emissionsverhalten

 Anerkannter Nachweis für die Verwendung von Bauprodukten in Innenräumen nach AgBB-Bewertungsschema

 Biegezugfestigkeit (Güteprüfung) nach 3 Tagen ≥ 4 N/mm²
Biegezugfestigkeit (Güteprüfung) nach 28 Tagen ≥ 5 N/mm²
Druckfestigkeit nach 3 Tagen ≥ 30 N/mm²
Druckfestigkeit nach 28 Tagen ≥ 35 N/mm²
Oberflächenzugfestigkeit nach 3 Tagen ≥ 1,2 N/mm²

 - **Schwindklasse (DIN 18560-1): SW1 (schwindarm)**

 - Schwindmaß (DIN EN 13892-9) nach 120 Tagen < 0,2 mm/m

 - begehbar nach 24 Stunden

 - Belegreife ≤ 2 CM-% nach 3 Tagen

 unabhängig von der Schichtdicke, auch bei ungünstigem

 Bauklima (> 10°C / < 80 % rel. Luftfeuchtigkeit)

 - nicht rückfeuchtend

 - wasserfest

 .................. m² Einzel .................. Gesamt: ..................

Eventualposition:

**Estrichmehrstärken:** Materialmehrverbrauch aufgrund größerer Einbaudicken des Schnellestrichs [**THERMORAPID® CLASSIC Schnellzement**.](http://www.chemotechnik.de/fileadmin/content/download/produktinformationen/estrich-schnellzement-thermorapid-classic_pi.pdf)

 Abrechnung pro 5 mm Estrichmehrstärken auf Nachweis.

 .................. m² Einzel .................. Gesamt: ..................

**Fugen:** Anordnung erforderlicher Schein- und Bewegungsfugen gemäß DIN 18560-2, Abschnitt 5.3.3 in Abhängigkeit von Flächengrößen und Raumgeometrie gemäß Fugenplan nach Vorgaben des Planers.

 .................. lfm Einzel .................. Gesamt: ..................

**Belegreife:** Das Erreichen der für nachfolgende Bodenbeläge erforderlichen Belegreife ist vom Bodenleger im Rahmen seiner Prüfungspflicht vor Durchführung der Bodenbelagsarbeiten anhand repräsentativer Feuchtemessungen zu überprüfen (CM-Messung gemäß DIN 18560 T1 mit 50 g Einwaage/Messdauer 10 Min.).

 Angebotssumme .........................................

MwSt. .........................................

Angebotssumme brutto .........................................

 Datum: ...........................................................
 Firmenstempel/Unterschrift