Bauvorhaben:

Empfohlener Fußboden:	AgBB-geprüfter, schwind- und spannungsarmer

Industriebelag CT-C60-SW1 (SW1 = schwindarm)

RHEOBOND® 007 mit silikatischer Oberflächenvergütung

LOTUSEAL®

Hinweis:	Die in unserem LV enthaltenen Angaben sind aufgrund unserer 	Erfahrung nach bestem Wissen erstellt. Die Angaben erfolgen 	ohne Gewähr. Die aufgeführten Texte sind lediglich Vorschläge für 	die Ausschreibung und ersetzen nicht die planerische 	Verantwortung von Architekten und Statikern! Die beschriebenen 	Arbeitsfolgen können nicht bei jedem individuellen Bauvorhaben 	zur Anwendung kommen. Der Einsatz der Produkte muss 	grundsätzlich auf die örtlichen und technischen Gegebenheiten des 	Einzelfalls abgestimmt werden.

Die Arbeiten sind gemäß Produktinformationen der 
Chemotechnik Abstatt GmbH, 74230 Abstatt, 
Tel. 07062 / 95 42-0, Telefax 07062 / 64 547,

unter Beachtung der einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik auszuführen.

Untergrund:	Der Untergrund muss den statischen und konstruktiven Anforderungen entsprechen und soll für die Verlegung dünnschichtiger Verbundsysteme in Bezug auf die Ebenheit den Anforderungen nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 3 entsprechen.

# Eventualposition:

Untergrundvorbereitung:	Mechanisches Abtragen der Oberflächenzone des Untergrundes durch intensives Fräsen.

Aufnehmen und Einbringen des anfallenden Bauschutts in bauseits bereitgestellte Container. Kosten für Abtransport und sachgerechte Entsorgung des Bauschutts bleiben im Leistungsbereich des Auftraggebers.

Der erforderliche Oberflächenabtrag wird in Abstimmung mit Auftraggeber/Bauleitung vor Durchführung der Arbeiten festgelegt.

Einmaliges Fräsen mit handgeführter Lamellenfräse

................m²	............... €/m²

Fräsen im Kreuzgang mit handgeführter Lamellenfräse

................m²	............... €/m²

Oberflächenabtrag bis 5 mm mit Kaltfräse / Straßenfräse

................m²	............... €/m²

Oberflächenabtrag bis 10 mm mit Kaltfräse / Straßenfräse

................m²	............... €/m²

Untergrundvorbereitung:	Abtragen der durch den Fräsvorgang entstandenen Gefügelockerungen durch einmaliges intensives Kugelstrahlen. Anschließende Feinreinigung zur Entstaubung des Untergrunds mit leistungsfähigem Industriestaubsauger.

.................. m²	Einzel ..................	Gesamt: ..................

Eventualposition:

Untergrundvorbereitung:	Durchführung eines zusätzlichen Arbeitsganges Kugelstrahlen.

.................. m²	Einzel ..................	Gesamt: ..................

Eventualposition:

Begrenzungsschnitt:	Vor Durchführung der Fräsarbeiten sind die mit RHEOBOND® zu belegenden Flächen durch Einschneiden mit Trennscheibe oder Fugenschneider zu begrenzen, um eine saubere, geradlinige Anarbeitungskante / Arbeitsfuge zu erreichen. Anlegen von Begrenzungsschnitten im Übergang an Bestandsflächen und/oder Arbeitsabschnitten. Festlegung der Schnitte in Abstimmung mit dem Auftraggeber. Schnitttiefe je nach Einbaudicke des RHEOBOND®-Belags, mind. jedoch ca. 20 mm.

..................lfm	Einzel ..................	Gesamt: ..................

Hinweis:	Der Untergrund muss fest, sauber, saugfähig (offenporig) und frei von Rissen, ablösbaren Bestandteilen und Verschmutzungen jeglicher Art sein!

Er muss für die zu erwartende Beanspruchung ausreichende Festigkeit, insbesondere gute Oberflächenfestigkeit und ausreichende Rauheit aufweisen 
(Oberflächenzugfestigkeit i. M. ≥ 1,5 N/mm²).

Untergrundüberprüfung:	Die ordnungsgemäße Untergrundbeschaffenheit ist vor Verlegebeginn vom Auftragnehmer zu überprüfen.

Eventualposition:

Untergrundvorbereitung:	Risse im Untergrund (ohne Bewegung) durch Aufkratzen oder Einschneiden mit Trennscheibe erweitern. Lose Teile entfernen. Risse und Rissflanken durch Staubsauger und/oder Druckluft entstauben. 
Kraftbündiger Rissverschluss mit Reaktionsharz 
RHONASTON® UVL. Rissoberfläche mit Quarzsand abstreuen.

..................lfm	Einzel ..................	Gesamt: ..................

Untergrundkonditionierung:	Konditionierung des sauberen, ordnungsgemäß vorbereiteten Untergrunds mit zweikomponentiger Silikatlösung 
LOTUSEAL® Allesprimer zur Stabilisierung der Oberfläche und Regulierung des Saugverhaltens.

Materialauftrag gleichmäßig sättigend in einem Arbeitsgang mit langfloriger Farbrolle. Materialüberschuss/Pfützenbildung vermeiden!

Verbrauch: 	0,1 – 0,3 kg/m² (je nach Rauheit und

Saugfähigkeit des Untergrunds)

.................. m²	Einzel ..................	Gesamt: ..................

Haftbrücke:	Aufbringen und Einbürsten der mineralischen 
RHEODUR® System-Haftbrücke auf den mit LOTUSEAL® Allesprimer konditionierten Untergrund. Untergrund gegebenenfalls nochmals leicht anfeuchten. Herstellung der System-Haftbrücke entsprechend der Produktinformation.

Verbrauch:	ca. 1,8 kg/m² (Je nach Rauheit und 
	Saugfähigkeit des Untergrundes)

.................. m²	Einzel ..................	Gesamt: ..................

Industriebelag:	ca. 15 mm dicken, schnell und spannungsarm erhärtenden Industriebelag CT-C60-SW1 aus ternärem, mineralischem Werktrockenmörtel RHEOBOND® 007 in selbst verdichtender Konsistenz einbauen und höhengenau gemäß Anforderungen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 abziehen. Mischungsherstellung im Zwangsmischer gemäß Produktinformation.

Verbrauch pro 10 mm Einbaudicke:

Werktrockenmörtel RHEOBOND® 007		        ca. 22 kg/m2

Anforderungen:

-Gesundheitsschutz &  Emissionsverhalten

Anerkannter Nachweis für die Verwendung von Bauprodukten in                              Innenräumen nach AgBB-Bewertungsschema

Druckfestigkeit 	nach   1 Tag:	≥ 40 N/mm²

Druckfestigkeit 	nach   3 Tagen:	≥ 50 N/mm²

Druckfestigkeit 	nach 28 Tagen:	≥ 60 N/mm²

Biegezugfestigkeit 	nach   1 Tag:      ≥	4 N/mm²

Biegezugfestigkeit 	nach   3 Tagen:  ≥	6 N/mm²

Biegezugfestigkeit 	nach 28 Tagen:  ≥	7 N/mm²

Oberflächenzugfestigkeit	nach   3 Tagen:  	≥ 1,5 N/mm²

Schleifverschleiß (EN 13892-3): 	              ca. 7 cm³/50 cm²

Schwindklasse (DIN 18560-1):          SW1 (schwindarm)

Schwindmaß (DIN EN 13892-9)     nach 120 Tagen < 0,2 mm/m

.................. m²	Einzel ..................	Gesamt: ..................

# Eventualposition:

Estrichmehrstärken:	Materialmehrverbrauch aufgrund größerer Einbaudicken des Industriebelags RHEOBOND® 007. Abrechnung pro 2 mm Estrichmehrstärken auf Nachweis.

Mehrverbrauch pro 2 mm Mehrdicke:	4,4 kg/m²

………….….. €/kg                          Gesamt: ..................

Oberflächenbearbeitung:	Maschinelles Nachverdichten und Glätten der Oberfläche durch mehrmalige Bearbeitung mit handgeführten Teller- und Flügelglättmaschinen bis zum Erreichen der geforderten Oberflächenstruktur.

.................. m²	Einzel ..................	Gesamt: ..................

Nachbehandlung:	Abdecken der fertig gestellten Fläche sofort nach ausreichender Anfangserhärtung (Begehbarkeit) mit PE-Folie zum Schutz vor frühzeitiger und rascher Austrocknung.
Dauer der Nachbehandlung:	über Nacht

.................. m²	Einzel ..................	Gesamt: ..................

Silikatische

Oberflächenvergütung, farblos:	Durchführen eines Reinigungsschliffs zum Entfernen störender Ausblühungen und Versalzungen mit geeignetem Schleifmedium
(z. B. Diamantschleifscheiben „Diasoft Plus“ K170, 
Fa. MKS Funke GmbH, Bocholt). 
Anschließende mehrmalige porentiefe Nassreinigung mit Waschautomaten zur vollständigen Entfernung des Schleifstaubes.

Aufbringen der zweikomponentigen Silikatvergütung 
LOTUSEAL® Kristall in 2 Arbeitsgängen. Materialauftrag gleichmäßig dünn mit kurzflorigem Microfaserroller auf dem trockenen Untergrund. (Abstreifgitter verwenden!).

Gesamtverbrauch (für 2 Arbeitsgänge):	ca. 0,10 – 0,15 kg/m²

.................. m²	Einzel ..................	Gesamt: ..................

Alternativposition:

Silikatische

Oberflächenvergütung, farbig:	Durchführen eines Reinigungsschliffs zum Entfernen störender Ausblühungen und Versalzungen mit geeignetem Schleifmedium
(z. B. Diamantschleifscheiben „Diasoft Plus“ K170, 
Fa. MKS Funke GmbH, Bocholt). 
Anschließende mehrmalige porentiefe Nassreinigung mit Waschautomaten zur vollständigen Entfernung des Schleifstaubes.

Aufbringen der farbigen, zweikomponentigen, silikatischen Oberflächenvergütung LOTUSEAL® Lasur in 2 Arbeitsgängen. Materialauftrag gleichmäßig dünn mit Nylonroller auf dem trockenen Untergrund. (Abstreifgitter verwenden!).

Gesamtverbrauch (für 2 Arbeitsgänge):	ca. 0,2 – 0,25 kg/m²

.................. m²	Einzel ..................	Gesamt: ..................

Rand-, Bewegungsfugen:	Deckungsgleiches Übernehmen im Untergrund im Anschluss an feste Einbauten und aufgehende Bauteile sowie in der Fläche, vorhandener Bauteil- bzw. Bauwerksfugen in das Verbundsystem. Fugenbreite entsprechend der Breite der Untergrundfuge. Fugenkanten anfasen!

..................lfm	Einzel ..................	Gesamt: ..................

Untergrundfugen:	Kraftschlüssiges Schließen im Untergrund vorhandener Fugen mit Reaktionsharz RHONASTON® UVL (je nach Fugenbreite ggfls. gefüllt mit Quarzfüllstoff). Nachschneiden geschlossener Untergrundfugen in mind. derselben Breite und dem Verlauf der Untergrundfuge folgend. Bei Nassschnitt Schneidschlamm sofort beseitigen! Fugenkanten anfasen!

..................lfm	Einzel ..................	Gesamt: ..................

Eventualposition:

Fugenfüllung:	Fugen ggfls. trocknen und reinigen. Einlegen einer geeigneten Fugendichtschnur aus geschlossenzelligem Schaumkunststoff. Fugenfüllung mit geeigneten Fugenfüllstoffen.

Fugenquerschnitt: ………x………mm

Angebotener Fugendichtstoff………………………………

..................lfm	Einzel ..................	Gesamt: ..................

Angebotssumme		.........................................

MwSt.		.........................................

Angebotssumme brutto	.........................................

 
Datum:		...........................................................
		      Firmenstempel/Unterschrift